HOJA DE DATOS TÉCNICOS Producto: FANAPUR 740-2K

Abril de 2017

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo bicomponente de base poliuretánica para el pegado de paneles de  carrocerías, náuticos y frigoríficos de distintos componentes tales como, espuma de PU, fibra de vidrio, chapas plásticas o de hierro, etc.

PRESENTACIONES

| Baldes | 5 Kg. (4+1) y 20 Kg. (16+4) |
| --- | --- |

CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL ADHESIVO

| Color | Ocre |
| --- | --- |
| Peso Específico | 1.5 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | Pasta tixotrópica de alta viscosidad |
| Contenido Sólido | 100 % |

CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL ENDURECEDOR

| Color | Marrón Oscuro |
| --- | --- |
| Peso Específico | 1.2 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | 200 cps. |
| Contenido Sólido | 100 % |

INFORMACIONES TÉCNICAS

| Modo de Aplicación | Llana dentada |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 400 - 600 gr/m2 |
| Tiempo Abierto | 60 minutos. |
| Cohesión final | 12 hs. |

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclar eficientemente 4 partes de adhesivo con 1 parte de Endurecedor y utilizarlo en su totalidad.

La relación de mezcla siempre debe ser en peso (Ejemplo: 4 Kg. de adhesivo por 1 Kg. de Endurecedor. Otro ejemplo: 400 grs de Adhesivo por 100 grs. de Endurecedor)

OTRAS  PROPIEDADES

No contiene agua. No provoca hinchamiento de la madera. Una vez curado el producto es Inalterable al contacto con agua. Apto para losas radiantes.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS Producto: FANAPUR 740-2K

Abril 2017

El tiempo abierto varía considerablemente con la temperatura  ambiente. Altos valores acortan los tiempos, por el contrario bajos valores los alargan.

Se recomienda usar íntegramente el contenido del envase una vez hecha la mezcla.

PRECAUCIONES

No inflamable.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes y anteojos protectores para su aplicación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto bien cerrado, a temperatura ambiente y bajo techo. Mantener cerrado el recipiente del endurecedor permanentemente dado que el producto reacciona con la humedad del aire.

Vida útil: 6 meses en envase cerrado original.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanapur 740-2K* es una marca registrada de Fana Química, S.A.

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com